攀枝花市市场监督管理局

2024年防水材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取样品2m2，其中1m2作为检验样品，1m2作为备用样品。

- 2检验依据

表1 高分子防水材料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 18173.1-2012 |
| 2 | 拉伸强度（常温23℃） | GB/T 528-2009 |
| 3 | 拉断伸长率（常温23℃） | GB/T 528-2009 |
| 4 | 撕裂强度 | GB/T 5292008 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 18173.1-2012 |
| 6 | 低温弯折 | GB/T 18173.1-2012 |

表2弹性体改性沥青防水卷材检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 厚度 | GB/T 328.1-2007 |
| 2 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 |
| 3 | 延伸率 | GB/T 328.8-2007 |
| 4 | 渗油性 | GB/T 18242-2008 |
| 5 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 |
| 6 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 |
| 7 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |
| 8 | 浸水后质量增加 | GB/T 18242-2008 |

注 1：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

注 2：检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

注 3：凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

- 3.1依据标准

GB/T 18173.1 高分子防水材料 第1部：片材

GB/T 18242   弹性体改性沥青防水卷材

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。