攀枝花市市场监督管理局

2024年电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽查对象待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表产生。

每批次产品抽取样品1卷，截取约70m作为检验样品，剩余约30m作为备用样品。

2 检验依据

表1 电线电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标签标志 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 2 | 平均外径 | GB/T 5023.2-2008 |
| 3 | 绝缘厚度 | GB/T 2951.11-2008、GB/T 5023.2-2008 |
| 4 | 不延燃试验 | GB/T 18380.12-2008 |
| 5 | 70℃时最小绝缘电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 20℃时导体最大电阻 | GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 绝缘电压试验 | GB/T 5023.2-2008 |
| 8 | 绝缘热冲击试验 | GB/T 2951.31-2008 |
| 9 | 绝缘材料老化前拉力试验 | GB/T 2951.11-2008 |
| 10 | 绝缘材料老化后拉力试验 | GB/T 2951.12-2008 |

注 ：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5023.1-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求

GB/T 5023.2-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 5023.3-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5-2008   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 19666-2019    阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T 8734.1-2016   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定

JB/T 8734.2-2016   额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016  额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆

GA 306.1-2007     阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2-2007     阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

经中国国家标准化管理委员会的企业标准信息公共服务平台公示现行有效的企业标准和产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。